# 技术标准和要求

窗帘总共31套（窗户）

- 窗帘（总长度约191米）

技术参数：

1.成份(%)： 100%聚酯纤维；

2.幅宽(cm)：根据现场实际查勘

3.克重(干燥质量 g/㎡)： ≥350；

4.异味：无；

5.耐干摩擦色牢度(级) ：≥5；

6.耐湿摩擦色牢度(级) ：≥5；

7.耐皂洗变色色牢度(级) ：≥5；

8.耐皂洗占色色牢度(级) ：≥5；

9.耐光色牢度(级)： ≥5；

10.水洗尺寸变化率(%)： 经向、纬向： -4.0~+3.0   -4.0~-3.0；

11. 甲醛含量(mg/kg) ：≤70；

12.PH 值： 4.0-9.0；

13.紫外线性能：UPF＞50；

14.燃烧性能： 符合GB T17591-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能 要求和标识》阻燃 B1 级织物标准(氧指数: ≥32.0; 损毁长度≤150mm ， 续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s ；燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃； 烟密度等级(SDR)≤15 ；

15.遮光率(%)：≤70；

16.可分解芳香胺： ≤5mg/kg；

17.顶破强力(N) ：≥2300N；

18.透气率(%)： ≥44；

19.机织物密度(根/10cm)： 经向： 740±6，纬向： 550±5；

20、易去污性(级)： 初始色差≤2，洗涤后色差≤4；

21、织物悬垂性(%)： a 面平均≥50；b 面平均≥50；总平均≥50；

22、织物厚度(mm)≥0.5；

23、织物勾丝性能(级) ：经向、纬向≥1；

24、邻苯基苯酚(mg/kg)≤0.10mg/kg；

25、邻苯二甲酸酯(%)满足 GB/T 20388-2016 测定低限；

26、静电性能(μC/m2)*(GB/T 12703.2-2009,电荷面密度) ≤10。

27、环保及抗菌等参数应满足医疗规范要求

28.工程量为轨道工程量，褶皱增加的长度包含在清单工程量内。

- 窗帘罗马杆（总长度约93米）

- 外观质量： 型材装饰面上的涂层应均匀，不允许有皱纹、流痕、鼓泡、 裂纹、发粘，凹陷，暗斑，针孔，划伤等影响使用的可观缺陷；

- 铝合金材质， 壁厚尺寸≥1.8mm；

- 参考直径28mm；

- 膜厚；局部膜厚≥13，平均膜厚≥16；

- 漆膜硬度≥3H;

- 附着性： 干附着性 0 级，湿附着性 0 级；

- ▲耐盐雾腐蚀性≥10 级；

- ▲压痕硬度≥95；

- ▲耐磨性≥2.0；

- 耐盐酸性：经试验后， 目视表面无起泡，变色或及其他明显变化；

- 耐沸水性：经试验后， 涂层无脱落， 起泡， 起皱等现象；

- 耐硝酸性：经试验后， 目视表面无起泡，变色或及其他明显变化；

- 耐溶剂性：经试验后， 涂层无脱落， 起泡， 起皱等现象；

14. ▲规定非比例延伸强度≥190；

15. ▲拉伸强度≥220；

16. ▲断后伸长率≥10。

17.其他情况根据现场实际查勘综合考虑

三、布带

技术参数：

1、幅宽≥10cm；

2 、平方米克重： 270g/㎡±5g/㎡；

3、甲醛含量(mg/kg)：≤75；

▲4、燃烧性能：符合 GB 20286-2006  《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要 求和标识》阻燃 1 级织物标准 (氧指数： ≥32.0；损毁长度≤150mm，续燃 时间≤5s，阴燃时间≤5s  ；燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃；烟密度等 级(SDR)≤ 15  ；产烟毒性等级不低于 ZA2  级。

5、成份(%) ：100%聚酯纤维；

6 、PH 值： 4.0-9.0；

- 断裂强力(N)：长度方向： ≥1800。

报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |